# Применение для анализа драгметаллов

# Одним из основных применений РФ-спектрометра ElvaX является прецизионный анализ сплавов благородных металлов. Программное обеспече-ние спектрометра, реализующее модифицированный метод фундаментальных параметров, позволяет проводить экспрессный, высокоточный (0,05 - 0,1%), неразрушающий анализ сплавов на основе золота, серебра, платины, палладия и других драгоценных металлов в изделиях произвольной геометрической формы без использования стандартных образцов. Возможен, также, анализ шламов и руд.

Для анализа драгметаллов спектрометры ElvaX широко используются Государственной пробирной службой, Государственным хранилищем драгметаллов, Национальным банком Украины. Десятки спектрометров успешно работают в крупнейших ювелирных и аффинажных компаниях Чехии, США, России, Индии и Ближнего Востока.

Сходимость результатов параллельных измерений сплава ЗлСрМ585-80

Контроль точности анализа

|  | Au% |  | Ag% |  | Cu% |  | Zn% |  | Ni% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Аттесто-вано | Изме-ренно | Аттесто-вано | Изме-ренно | Аттесто-вано | Изме-ренно | Аттесто-вано | Изме-ренно | Аттесто-вано | Изме-ренно |
| 1 | 91.68+0.08 | 91.65 | 4.14+0.12 | 4.2 | 4.14+0.08 | 4.15 |  |  |  |  |
| 2 | 85+0.08 | 85.06 | 7.45+0.09 | 7.51 | 7.51+0.13 | 7.43 |  |  |  |  |
| 3 | 78.99+0.08 | 78.93 | 5.97+0.12 | 6.05 | 15.03+0.13 | 15.02 |  |  |  |  |
| 4 | 74.99+0.04 | 75.03 | 14.95+0.09 | 15.01 | 10.02+0.1 | 9.96 |  |  |  |  |
| 5 | 70.99+0.07 | 70.97 | 10.09+0.19 | 10.15 | 18.97+0.13 | 18.88 |  |  |  |  |
| 6 | 64.99+0.06 | 65.05 | 24.92+0.20 | 25 | 10.02+0.11 | 9.95 |  |  |  |  |
| 7 | 58.50+0.05 | 58.52 | 11.50+0.15 | 11.42 | 29.99+0.18 | 30.06 |  |  |  |  |
| 8 | 49.98+0.05 | 50.03 | 9.98+0.14 | 10.06 | 39.85+0.12 | 39.91 |  |  |  |  |
| 9 | 44.02+0.08 | 43.95 | 35.01+0.17 | 35.11 | 20.91+0.13 | 20.94 |  |  |  |  |
| 10 | 37.50+0.06 | 37.52 | 7.56+0.1 | 7.5 | 55.06+0.3 | 54.98 |  |  |  |  |
| 11 | 75.00+0.06 | 75.05 | 14.86+0.15 | 14.79 | 4.01+0.08 | 3.98 | 4.00+0.13 | 4.09 | 2.04+0.06 | 2.09 |
| 12 | 54.99+0.06 | 54.94 | 26.89+0.18 | 27 | 15.97+0.1 | 16.05 | 0.52+0.03 | 0.52 | 1.51+0.09 | 1.49 |
| 13 | 35.00+0.06 | 35.01 | 9.01+0.15 | 9.1 | 40.01+0.28 | 39.89 | 7.94+0.14 | 7.99 | 8.00+0.16 | 8.01 |

# Text boxes

|  | Au | Ag | Cu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58.55 | 8.21 | 33.24 |
| 2 | 58.59 | 8.18 | 33.23 |
| 3 | 58.63 | 8.20 | 33.17 |
| 4 | 58.60 | 8.16 | 33.24 |
| 5 | 58.56 | 8.19 | 33.25 |
| 6 | 58.61 | 8.22 | 33.17 |
| 7 | 58.64 | 8.18 | 33.18 |
| 8 | 58.58 | 8.17 | 33.25 |
| 9 | 58.59 | 8.24 | 33.17 |
| 10 | 58.63 | 8.16 | 33.21 |
| Ср.знач. | 58.60 | 8.19 | 33.21 |
| Ст.откл. | 0.03 | 0.03 | 0.04 |